SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

na  remont elewacji z częściową wymianę stolarki okiennej i dociepleniem łącznika oraz sali gimnastycznej dla I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu im. Jana Kasprowicza ul. 3 Maja 11-13.

1. Dane ogólne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac elewacyjnych z częściową wymianą stolarki okiennej i dociepleniem sali gimnastycznej, łącznika ( ściany i dach ),oraz przełożeniem częściowym instalacji odgromowej na kompleksie budynków przy ul. 3 Maja 11-13

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

grupa robót 45 40 00 00-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod: 45 41 00 00	Tynkowanie

Kod: 45 45 30 00	Roboty renowacyjne

Kod: 45 31 00 00-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45 44 00 00-3	Roboty malarskie

Kod: 45 32 00 00-6	Roboty izolacyjne

Kod: 45 26 10 00-4	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych

Dostawa i montaż stolarki okiennej.

Kod: 44 22 00 00-8	Stolarka budowlana

zakres stosowania

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

" Roboty remontowe dachów”

a)	Naprawy szczelności fragmentu gzymsu

- zdjęcie obróbek blacharskich

- wyłożenie papą gzymsu

- odtworzenie obróbek blacharskich wraz z rynnami

b)	Obróbki blacharskie wokół murowanych wszystkich ścian wystających ponad
powierzchnię dachu

-	wykonanie wzdłuż kominów i wszystkich ścian wystających ponad powierzchnię połaci
dachu uszkodzonych i nieszczelnych obróbek blacharskich

c)	Wymiana obróbek na budynku

- wymiana rynien na całym budynku

- wymiana rur spustowych

- montaż koszy spustowych

- wymiana gwoździ mocujących pokrycie dachu na wkręty „farmerskie" na całym dachu

- uszczelnienie silikonem dachowym miejsc przy kołkach kotwiących blacharkę'

- wymiana uszkodzonych pasów pod- i nadrynnowych na całym kompleksie budynków - do wykonania tych prac jest niezbędny demontaż i powtórny montaż fragmentu pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej ułożonej wzdłuż krawędzi dachu

d).	Rekonstrukcja instalacji odgromowej

- zdjęcie starej instalacji odgromowej

- ponowne ułożenie instalacji odgromowej z częściową wymianą elementów

Roboty remontowe elewacji

a.	Tynkowanie ścian

- zbicie starych tynków nie nadających się do remontu

- naprawienie powierzchni uszkodzonych w murze

- uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III o podłożach z cegły

b.	Malowanie elewacji

- mycie elewacji wodą pod ciśnieniem

- gruntowanie

- dwukrotne malowanie farbą silikatową

- wymiana obróbek blacharskich gzymsów między piętrowych

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami

- demontaż istniejącej siatki zabezpieczającej

- zabezpieczenie okien i chodnika folią poliuretanową

2. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy są użytkowane budynki I Liceum Ogólnokształcącego wraz z placem przynależnym do obiektu.

2.1	Organizacja robót budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku .

2.2	Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku.

2.3	Ochrony środowiska

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów.

2.4	Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, póz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, póz. 401). Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości.

2.5	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie, w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron.

2.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dojazd na posesję z ulicy 3 Maja oraz ulicy Szkolnej z ograniczeniem ruchu. Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów na podwórzu przed budynkiem. Wjazd na budowę przez bramę posesyjną.

2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku.

3. Ogólne warunki wykonania robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 póz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów stosowanych do napraw.

3.1	Kontrola jakości robót

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów - sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2	Odbiór robót

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru.

Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone odrębnym trybem.

3.3 Przepisy związane

Prawo Budowlane

Ustawa o Zamówieniach Publicznych

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 póz. 401).

4. Warunki szczegółowe wykonywania robót

-

4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku Roboty tynkarski

Zakres robót

Wykonanie: tynków zewnętrznych kl. III na ścianach i uzupełnienie ubytków.

Materiały:

- cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach,

- piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,

- woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do celów budowlanych.

Sprzęt:

-	ręczne i drobne mechaniczne narzędzia

Warunki wykonania robót:

-	podłoże z cegły powinno mieć nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokość

10-15 mm, powinno być oczyszczone z kurzu i plam,

-	tynk powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut należy zatrzeć na gładko(kat. III).

Odbiór robót - należy sprawdzić:

- odbiór podłoża przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich

- ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją,

-dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej wg warunków technicznych tom I cz.4.

Wykonanie obróbek blacharskich i pokryć dachowych

Zakres robót

Naprawa szczelności gzymsów w częściach dachu.

Zgrzanie arkuszy papy na remontowanym dachu.

Obróbki blacharskie wokół kominów i murowanych ścian wystających ponad powierzchnię dachu.

Naprawa obróbki wzdłuż ścian.

Materiały:

- blacha stalowa ocynkowana płaska

- blacha stalowa powlekana płaska

- uchwyty rynnowe

- uchwyty rur spustowych

- papa wierzchniego pokrycia zgrzewana palnikiem na gaz propan butan

- roztwór asfaltowy do gruntowania podłoża

- materiały pomocnicze

Warunki wykonania i odbioru:

-	określone w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlano montażowych -  Budownictwo ogólne.

4.2.Rekonstrukcja instalacji odgromowej

Opis prac - odtworzenie instalacji odgromowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z istniejącą instalacją i poleceniami Inspektora nadzoru. Pręty ocynkowane o średnicy 8 mm. Elementy łączeniowe. Systemowe elementy mocujące do powierzchni z blachy.

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Odtworzenie instalacji odgromowej powinno być wykonane zgodnie z inwentaryzacją stanu istniejącego.

Odbiór robót

Przekroje i rozmieszczenie instalacji odgromowej powinno być zgodne z inwentaryzacją stanu istniejącego, wykonanie której należy do wykonawcy. Do odbioru robót powinny być przedłożone następujące dokumenty: dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonania prac. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. Badanie elementów przed ich zamontowaniem powinny obejmować: -sprawdzenie wykonania połączeń i rodzaju zastosowanych łączników, -sprawdzenie średnicy prętów w instalacji odgromowej. Przy odbiorze należy sprawdzić: -prawidłowość połączeń instalacji odgromowej, -po wykonaniu uziomów ochronnych, należy wykonać pomiary ich rezystancji.

4.3 Roboty malarskie z przygotowaniem tynków

Zakres robót:

- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynków

- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach

- zagruntowanie płynem wzmacniającym

- malowanie ścian farbą silikalową kolorową

- malowanie farbą olejną elementów metalowych

•

Zakłada się, że roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt.

Materiały:

- farba silikatowa kolorystyka zgodna z dokumentacją budowlaną

- farba olejna

- rozpuszczalnik

- środki gruntujące

Sprzęt:

-	szczotki, pędzle, wałki, szpachelki i drabiny malarskie

Warunki wykonania robót:

Przygotowanie podłoża:

-	tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitów oraz odkurzone, umyte wodą i zagruntowane płynem wzmacniającym podłoże.
Po umyciu powierzchnie tynków należy przetrzeć i zagruntować.

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe

zabezpieczyć antykorozyjnie.

-elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, rdzy i plam tłuszczu.

Kontrola podłoży pod malowanie:

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-

10100/1970.

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około l m

w rozproszonym świetle dziennym lub sztuczny.

Warunki prowadzenia robót malarskich:

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów

z odpowiednia normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do użycia podany na

opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy odpowiednio zabezpieczyć i osłonić.

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:

- odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcia na sucho i na
szorowanie,

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla ; nie dopuszcza się spękań,
mszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,

- zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku..

Warunki odbioru robót:

Kontrola jakości robót

Zakres kontroli i badań

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65 %.

Odbiór robót malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzanie zgodności barwy i połysku

- sprawdzanie odporności na wycieranie

- sprawdzanie przyczepności powłoki

- sprawdzanie odporności na zmywanie

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli

i badań.

Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy

uznać za wykonane prawidłowo.

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, należy uznać,

że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające

na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki

z wymaganiami.

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik

odnotować w formie protokółu kontroli i badań.

4.4 Docieplenie łącznika oraz sali gimnastycznej.

Ściany

4.4.1. Przyklejanie płyt

Przygotowanie podłoża

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

Zaprawa

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 7

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

4.4.2 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4.4.3 Tynk mineralny dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynków, zawierający ziarno 1,5 mm.. Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych. Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna. Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie.

4.4.4. PRZEPISY ZWIĄZANE

4.4.4.1. Polskie normy, - PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” - PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.

4.4.4.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: - Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.

Dach

4.5.1. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny

mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi

normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do

zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania

pokryć dachowych.

# Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania

w budownictwie.

Papa asfaltowa termozgrzewalna

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz

modyfikowanego elastomerem typu SBS.

Przykładem pap zgrzewalnych produkowanych w oparciu o asfalt oksydowany

są papy typu SIZ HORNI BENEŠOV: V60 S30, V60 S35, V60 S37H, V60

S42H, G200 S40, G200 S42H, TOP BIT WF 150/2500, TOP BIT PF oraz papa

paroizolacyjna FOALBIT AL S40. Okres gwarancji na papy zgrzewalne

produkowane w oparciu o asfalt oksydowany wynosi od 3 do 5 lat. Pokrycia

papowe wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegają konserwacji w

trakcie swojego użytkowania.

Kilkukrotnie dłuższą gwarancję osiągają papy zgrzewalne produkowane w

oparciu o asfalt modyfikowany. Przykładem tych pap są papy podkładowe i

nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTRA, POLBIT PYE PV

250 S5, EXTRADACH, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MONODACH i

MONODACH Light – papy do jednowarstwowych pokryć dachowych.

Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i

wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie

podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane

elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie

giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać

praktycznie przez cały rok.

Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina

szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na

korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Zaleca się stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o

parametrach:

- wykończenie górnej powierzchni – gruboziarnista posypka z łupka,

- rodzaj bitumu – modyfikowany elastomerem,

- rodzaj wkładki nośnikowej – włóknina poliestrowa,

- grubość – 4,5÷5,2 mm,

- wykończenie dolnej powierzchni – cienka folia PE,

- siła rozrywająca podłużna – 800 N/5cm,

- siła rozrywająca poprzeczna – 800 N/5cm,

- wydłużenie przy sile rozrywającej podłużnej – 40%,

- wydłużenie przy sile rozrywającej poprzecznej – 40%,

- sposób układania – zgrzewanie całą powierzchnią.

Płyty styropianowe laminowane papą

Płyty składają się ze styropianu samogasnącego, o gęstości min. 20 kg/m3

oklejonego dwustronnie papą asfaltową.

Bezpośrednio na płytach laminowanych wykonuje się pokrycie dachowe z papy

termozgrzewalnej.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na

gorąco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mięknienia 60-80°C,

- temperatura zapłonu 200°C,

- zawartość wody - nie więcej niŜ 0,5%,

- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5

godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,

- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków

papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245. PN-73/H-

92122.

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w

arkuszach.

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące

warunki:

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- są właściwie opakowane i oznakowane.

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- mają deklarację zgodności ł certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

4.5.2. SPRZĘT

Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych

narzędzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne

są:

– palnik gazowy jednodyszowy z wężem,

– mały palnik do obróbek dekarskich,

– palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku

zgrzewania

dużych powierzchni),

– butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

– szpachelka,

– nóż do cięcia papy,

– wałek dociskowy z silikonową rolką,

– przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka

rurka odpowiednio wygięta).

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania

detali i obróbek z pap zgrzewalnych.

Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał

swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej.

Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli

gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest

zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do

sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie

przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie

dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.

# UWAGA !

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na

dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego,

pojemnika z wodą i z piaskiem.

4.5.3. WYKONANIE ROBÓT

Podstawowe zasady wykonawcze

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są znakomitym materiałem,

przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryć

dachowych.

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami

wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad

wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i

zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej

generacji, a mianowicie:

– dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny

do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

– wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie

wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap

zgrzewalnych należy pamiętać o podstawowych zasadach, których

przestrzeganie zapewni końcowy sukces, to znaczy prawidłowo wykonane

pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres czasu.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego

trzeba zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich

materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy

remoncie starych pokryć papowych).

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej,

sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu

oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować

rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest

wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy

szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne

zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.

3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w

temperaturze nie niższej niż:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że

rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i

wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem

4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni

dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym

wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków

i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali

dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy

zgrzewalnej podkładowej.

6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami

równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do

okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się

układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być

taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne

odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie

powinno być mniejsze niż%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe

przewidzieć większe spadki

.

7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie

zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i

ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka.

Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu

wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz

spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z

jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik

wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką.

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na

całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie

wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z

silikonową rolką.

Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o

żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może

powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak

wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

– podłużny 8 lub 10 cm,

– poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i

zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady

należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich

wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle

zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.

Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu

poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte

względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie

narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem

45°.

4.5.4. Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w

PN-80/B10240. w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie,

wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią

podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów

ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm

lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka

podstawowych wymogów:

– wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca

przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji

dachu,

– wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ

wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,

– podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,

– podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz

zagruntowane roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWĄ EMULSJĄ

ANIONOWĄ,

– zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię

dachu były złagodzone elementami np. typu IZOKLIN.

4.5.4.1. Podłoże z płyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem

przewidywanych nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia

pokrycia.

Wymagania te spełnione są przez:

– płyty styropianowe (ze styropianu twardego samogasnącego),

– płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą,

bezpośrednie krycie papą.

Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość

spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż

świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp.

Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed

zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co

najmniej jednej warstwy papy.

– Płyty laminowane jednostronnie należy mocować do podłoża za pomocą

łączników mechanicznych lub przyklejać klejem bitumicznym trwale

plastycznym (klej nanosi się pasmowo – 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na

szerokości 1 m – zużycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

W przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowej i narożnej, płyty należy

dodatkowo mocować za pomocą łączników mechanicznych lub zwiększyć

zużycie kleju.

– Płyty laminowane dwustronnie można mocować jak płyty laminowane

jednostronnie lub kleić do podłoża lepikiem asfaltowym na gorąco.

4.5.5. Pokrycia papami asfaltowymi

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowopolimerowych

wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie

bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez

aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na

podłożu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%,

Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana:

a) metodą zgrzewania na całej powierzchni,

b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża

mechanicznego mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część

wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku

każdego obiektu, z uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału

termoizolacyjnego łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej

znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np- zlewni połaciowych, koryt

odwadniających) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym

obszarze na podłożu dodatkowo warstwy podkładowej.

4.5.6. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości

od 0,5 mm do 0.6 mm można wykonywać o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na

oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności

zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

4.6. Wymiana stolarki okiennej

Zakres robót :

Budynek 1-2- 28 szt. Okna z PCV

Budynek   3a- 46 szt. Okna drewniane - odtwarzane

Budynek   3b- 29 szt. Okna drewniane - odtwarzane

Budynek     4- 9 szt.   Okna drewniane - odtwarzane

Zakres prac towarzyszących:

- rozbiórka parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej,

- wykucie parapetów drewnianych wewnętrznych,

- wykucie stolarki okiennej drewnianej

- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja

- montaż nowych okien typu PCV i drewnianych rozwierno - uchylnych wg rysunków

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej

- montaż parapetów wewnętrznych do okien drewnianych drewniane do okien z PCV typu postforming lub PCV

- obróbka ościeży okiennych (uzupełnienie tynków i malowanie),

Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową.

4.6.1. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji budowlanej.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

Stolarka okienna winna posiadać następujące dane techniczne okien:

− profil minimum trzy komorowe z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiałów niezapalnych, wewnątrz wzmocnienie z kształtownika stalowego;

- profile okienne drewniane sosna klejona impregnowana i malowana

− szyba zespolona Top-Glas 4-16-4T z argonem , ( wymagany współczynnik K= 1,1 )

− współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

− funkcja – skrzydła uchylno-rozwierne, uchylne,

− kolor biały;

− blokada błędnego położenia klamki;

− nawiewniki higrosterowane typu AERECO wg ustaleń z inwestorem

Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej szer. 0,25 cm grubość 0,55 mm, kolor biały

Parapet typu Posforming gr. 30 mm lub PCV, szer. ok. 30 cm

Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą,

Farba emulsyjna wewnętrzna i zewnętrzna..

Farba olejna wewnętrzna.

Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążeń wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki wytrzymałościowej stalowych kształtowników wzmacniających oraz spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację powietrza.

4.6.2. SPRZĘT

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie zaprawy odbywać się będzie na miejscu przy pomocy mieszadła elektrycznego.

4.6.3. TRANSPORT

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

4.6.4. WYKONANIE ROBÓT

Rozbiórka stolarki okiennej i parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi

prostych.

Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.

Dokładnie oczyścić ościeża , zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności.

Montaż ościeżnic:

- wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie

sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu

zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać

szczelina odpowiedniej wielkości . W otworze bez węgarka montować w taki

sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po

bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy

luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę

wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna.

- Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.

Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano

wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze

szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął

obciąć nożem.

Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem

4.6.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.

Wymiary stolarki okiennej i części składowe.

Zgodność z dokumentacją techniczną oraz informacjami ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków..

Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.

Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.

Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek

Dokładności robót szpachlarskich i malarskich.

Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

Zgodność wbudowanego elementu z projektem.

4.6.6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączone do dokumentacji zestawienie stolarki do wymiany.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia.

Jednostki obmiarowe:

1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży.

1 m - długości parapetów

1 m2 - powierzchnia parapetów zewnętrznych

4.6.7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych..

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych technicznych .

4.6.8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Normy

PN-77/B-0                              Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.

Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i

Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary

Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych

elementów budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i i

Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów

drewnopochodnych   i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.

AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok.

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elementów muszą by ć jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowałającąjakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający pracy Szkoły.

Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontażowo- montażowych.

6.	Dokumenty odniesienia

- Opis prac remontowo -budowlanych naprawy pokrycia dachu, rekonstrukcji instalacji
odgromowej i prac remontowych w budynkach Szkoły  w Inowrocławiu.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U.Nr209,poz.l779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określania
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U.Nr209, póz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nrl69, póz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.Nr 198, poz.2041).

- PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-E-05009/61 Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

- Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Zalecenia i Instrukcje producentów.

- Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych

:

7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1)	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów;

Prace elewacyjne -    Naprawa pokrycia dachu i instalacji odgromowej,

2)	Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

- Istniejące budynki użytkowane,

3)	Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

•»

Wejścia do budynku wymagają zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie daszków ochronnych i ogrodzenia strefy robót i oznakowania na czas robót remontowych.

4)	Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do użytkowanego budynku wymagają zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejść z daszkami ochronnymi na czas robót remontowych. Stanowiska robót należy odgrodzić pełnymi przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas prowadzenia robót do ich zakończenia.

5)	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Pracowników należy przeszkolić w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych "Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz „ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. z 2002, Nr 91, póz. 811, ze zm. Technologię robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte w tomie I "Budownictwo ogólne" - wydanie Arkady 1990.

W szczególności, z uwagi na organizację robót w użytkowanym obiekcie, położonym w centrum miasta, należy zapewnić przy organizacji robót stosowanie:

- urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść,

- środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne,

- organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku objętego
strefą robót,

- wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

6)	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii

i innych zagrożeń.

Prowadzenie robót wymaga:

- wykonania osłon i zabezpieczeń ruchu i dostępu osób postronnych,

- częściowe zajęcie chodnika pieszego i terenu wokół budynku,

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku,

Technologię i sposób wykonania robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte w tomie I "Budownictwo ogólne" - wydane Arkady 1990.

Poszczególne etapy robót należy prowadzić w takiej kolejności, aby rozdzielić procesy rozbiórkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementów, od pozostających i nowych elementów robót. W tym celu należy zachować kolejność prac podaną w niniejszej dokumentacji remontu.

Na budowie obejmującej budynek, należy wygrodzić strefę niebezpieczną prac na wysokości stałym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejściami i ciągami pieszymi. Wykonać zadaszenie i obudowę przejść dla ruchu pieszego. Zastosować oznakowanie placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami osób odpowiedzialnych i alarmowymi.

Przed złożeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z obiektem, w którym mają być prowadzone prace budowlane.

Inowrocław   dn	2010r.

....................................

(podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)