O P I S   T E C H N I C Z N Y

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Bryła budynku będzie zmieniona w nieznacznym stopniu: wieża zostanie rozebrana do 3 kondygnacji, rozebrana całkowicie zostanie portiernia. Wejścia do poszczególnych segmentów części budynku podkreślają szklane daszki.

Termomodernizacja bryły budynku

Poddane termomodernizacji będą wszystkie mury zewnętrzne budynku 
i stropodachy.   Mury  należy docieplić 15 cm styropianu, klejonego i kołkowanego.

Na dachu części niskiej nad garazami projektowana jest izolacja termiczna ze styropapy gr. 15 cm. Montaż nowego orynnowania na części garażowej – na czole okapów.

Kolorystyka elewacji nawiązuje do kolorystyki budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego: ściany w kolorze piaskowym i cokół w kolorze piaskowym.

Stolarka okienna (częściowo wymieniana) biała i stolarka drzwiowa brązowa.

I. OPIS  TECHNOLOGII TERMOMODERNIZACJI

- TERMOMODERNIZACJA I WYKOŃCZENIE MURÓW ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ POZIOMU TERENU

Mury parteru, 1 i 2 piętra projektowanego budynku zostaną docieplone warstwą 15 cm styropianu.

Z murów tych należy skuć uszkodzone fragmenty tynku i okładziny cokołów; usunąć skorodowaną, zasoloną zaprawę ze spoin na głębokość 2 cm. Następnie mur zaimpregnować preparatem wzmacniającym i wstrzymującym wilgoć. Wyrównać powierzchnię z zastosowaniem tynków renowacyjnych. Okładzinę ze styropianu należy wykonać, zgodnie z zaleceniami producenta. Styropian kleić na zaprawę klejącą 
i dodatkowo – kołkować. Na styropian nałożyć zaprawę klejącą i zbrojącą z siatką 
z włókna szklanego. Po określonym w instrukcji czasie – nakładać farbę podkładową 
i silikatowy cienkowarstwowy tynk zacierany.

Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych: konieczne będzie skucie tynku 
i (ewentualnie dodatkowo) muru wokół otworów okiennych i drzwiowych, aby wykonać izolację termiczną ze styropianu estrudowanego 3 cm i pokrycie go tynkiem cienkowarstwowym ok. 0,5cm.

- TERMOMODERNIZACJA  I  REMONT STROPODACHÓW

Zakłada się, że remont stropodachu nad częścią garażową.

- Termomodernizacja stropodachu.

Istniejące stropodachy to płyty gęstożebrowe typu DMS; spadki wyrobione gazobetonem izolacyjnym, pokrycie z papy na szlichcie cementowej.

Warstwy termoizolacyjne stropodachu nad częścią garażową: warstwa styropapy gr. 15 cm. Krycie wierzchnie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Wody opadowe z połaci stropodach nad częścią garażową odprowadzane są do rynien a dalej do rur spustowych. Przekroje głównych rur spustowych φ=150mm  a rynien φ=150mm.

Projektowane rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej.

Okapy żelbetowe (ceramiczne) stropodachu należy uzupełnić w miejscach uszkodzonych. Jeśli, w trakcie robót budowlanych okaże się, że znaczne odcinki tych okapów nie nadają się do renowacji, wówczas należy wykonać nowe okapy.

II. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE  I  KOLORYSTYKA  ELEWACJI

A. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Na warstwę izolacji termicznej murów zewnętrznych zostanie nałożony mineralny  cienkowarstwowy tynk zacierany o strukturze „drapanej”, wzmocniony siatką z włókien szklanych. Na rysunkach elewacji podano kolory; dwa  kolory murów budynku to kolor piaskowy i beżowy

Przed wejściem do każdego segmentu, projektowana jest wpuszczona w nawierzchnię, wycieraczka z kratownicy stalowej. W dnie niecki pod wycieraczką – kanał odprowadzający wody opadowe do kanalizacji deszczowej.

- Demontaż 3 sztuk wrót garażowych o wym. 340x340 cm 
i zamurowanie otworów (od strony ul. Miechowickiej),

- Demontaż 5 sztuk okien o wym 210x120 cm (od strony ul. Miechowickiej) i częściowe zamurowanie otworów i osadzenie okien PCV  o wymiarach 100 x 210 cm w kolorze białym.

- Demontaż 7 sztuk wrót garażowych o wym. 340x340 cm od strony nowej straży pożarnej,

- Montaż 1 sztuki bramy garażowej uchylnej w kolorze brązowym oraz 3 sztuk drzwi wejściowych zewnętrznych o wym. 100x200 cm, montaż nadproża z dwuteownika 160 i zamurowanie pozostałych otworów po zamontowaniu nowych drzwi,

- Zamurowanie 3 otworów po zdemontowanych wrotach.

- Wyrównanie posadzki parteru części garażowej wraz z najazdem od strony nowej straży pożarnej.

- Uzupełnienie stropów po likwidacji ślizgów alarmowych straży pożarnej – 3 sztuki.